SCHEDA TECNICA COPERCHIO

CODICE 10055079

Sistema di chiusura:

A saldatura

Materia prima:

PP-Polipropylene per Alimenti

Abbinato a Fondo:

COD. 10055076

COD. 10055078

| Dimensioni |  |
| --- | --- |
| R diametro | 118 mm (+/-1%) |
| H | 68 mm (+/-1%) |
| Peso Articolo | 24 gr (+/-5%) |
| Volume | 430 ml (+/-5%) |

IMBALLAGGIO CARTONE                   IMBALLAGGIO PALLET

Misura 430x430x360h cm                                    Misura 80x120x160h cm

Pezzi    1.080                                                           Tot. Cartoni 24

Pezzi Tot. 25.920